# Technische Daten  -   dm - Gewächshausfolie

| aus PE-LD | ## UV- M 42 | ## Politherm | ## Luminal | ## Luminance |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Stärke ## µ Thickness | 190 | 180 | 200 | 200 |
| ## UV-Garantie Monate ## UV-Guarantee | 42 | 36 | 48 | 48 |
| ## Lichttransmission Total ## Lighttransmission Total % Diffuses Licht ## Diffused Light % IR-Durchlässigkeit IR-Transmission (7-13µm) % | 89/90 | 89/90 | 89/90 | 87 |
|  | 20-25 | 25-30 | 25-30 | 90 |
|  | 40 | 15 | 12 | 10 |
| ## Reißdehnung ## MD % ## Elongation at Break | > 400 | > 600 | > 600 | > 550 |
| ## Reißdehnung TD % ## Elongation at Break | > 600 | > 800 | > 800 | > 750 |
| ## Reiß-u.Weiterreiß- ## festigkeit MD N/mm² Tensile Strength | 18  1 | 24  1 | 24  1 | 22 ± 1 |
| ## Reiß-u.Weiterreiß- festigkeit TD N/mm² Tensile Strength | 18  1 | 24  1 | 24  1 | 22 ± 1 |
| ## Kugelfallwert (60 cm Standard) Folie gr. Falte gr. Dart Drop | 650  100 450  100 | 750  100 550  100 | 850  100 700  100 | 700 ± 100 500 ± 100 |
| ## Brandverhalten nach ## DIN 4102-1 | B 3 leicht entflammbar | B 3 leicht entflammbar | B 3 leicht entflammbar | B 3 leicht entflammbar |

| Stärkentoleranz /Durchschnitt Average thickness | +/- 5 % |
| --- | --- |
| Stärkentoleranz/Punktmessung Point thickness | +/- 15 % |
| Breitentoleranz Tolerance width | + 2 % - 0 % |
| Temperaturbeständig Kurzzeitig | - 25 ° bis + 80 ° C ca. 90 – 95 ° C |