# Technische Daten  -   dm - Gewächshausfolie

| PE-LD |  | ## FR EVA B 2 nach (DIN 4102-1) | ## Pilzhausfolie |  | ## UV B window (UV –B durchlässig) | ## UV 3 weiß |  |  | ## Luminance window (UV –B durchlässig) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Stärke ## µ Thickness |  | 180 | 200 |  | 200 | 180 |  |  | 200 |  |
| ## UV-Garantie Monate ## UV-Guarantee |  | ## 45 | 60 |  | 48 | 36 |  |  | 48 |  |
| ## Lichttransmission Total ## Lighttransmission Total % Diffuses Licht ## Diffused Light % IR-Durchlässigkeit IR-Transmission (7-13µm) % |  | 83 – 85% | coex. grün/weiß |  | 89/90% | 67 % |  |  | 86/87 % |  |
|  |  | 90 – 95% |  |  | 20 % | 90 % |  |  | 90 % |  |
|  |  | Ca. 50 % |  |  | 35 % | 55 % |  |  | 10 % |  |
| ## Reißdehnung ## MD % ## Elongation at Break |  | 500 | 700 |  | 600 | 600 |  |  | 550 |  |
| ## Reißdehnung TD % ## Elongation at Break |  | 850 | 700 |  | 800 | 800 |  |  | 750 |  |
| ## Reiß-u.Weiterreiß- ## festigkeit MD N/mm² Tensile Strength |  | 22 | 22 |  | 24 + 1 | 23 |  |  | 22 ± 1 |  |
| ## Reiß-u.Weiterreiß- festigkeit TD N/mm² Tensile Strength |  | 21 | 22 |  | 24 + 1 | 23 |  |  | 22 ± 1 |  |
| ## Kugelfallwert (60 cm Standard) Folie gr. Falte gr. Dart Drop |  | 600 400 | 800-1000 600 |  | 800 550 | 700 500 |  |  | 700 500 |  |
| ## Brandverhalten nach ## DIN 4102-1 |  | B 2 normal entflammbar | B 3 leicht entflammbar |  | B 3 leicht entflammbar |  | B 3 leicht entflammbar |  |  | B 3 leicht entflammbar |
|  | Stärkentoleranz /Durchschnitt Average thickness |  |  | +/- 5 % |  |  |  |  |  |  |
|  | Stärkentoleranz/Punktmessung Point thickness |  |  | +/- 15 % |  |  |  |  |  |  |
|  | Breitentoleranz Tolerance width |  |  | + 2 % - 0 % |  |  |  |  |  |  |
|  | Temperaturbeständig Kurzzeitig |  |  | - 25 ° bis + 80 ° C ca. 90 – 95 ° C |  |  |  |  |  |  |