# Technische Daten  -   dm - Gewächshausfolie

| aus PE-LD |  | ## UV 5 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Stärke ## µ Thickness |  | 200 |  |  |  |
| ## UV-Garantie Monate ## UV-Guarantee |  | 60 |  |  |  |
| ## Lichttransmission Total ## Lighttransmission Total % Diffuses Licht ## Diffused Light % IR-Durchlässigkeit IR-Transmission (7-13µm) % |  | 89/90 |  |  |  |
|  |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 35 |  |  |  |
| ## Reißdehnung ## MD % ## Elongation at Break |  | > 600 |  |  |  |
| ## Reißdehnung TD % ## Elongation at Break |  | > 800 |  |  |  |
| ## Reiß-u.Weiterreiß- ## festigkeit MD N/mm² Tensile Strength |  | 24  1 |  |  |  |
| ## Reiß-u.Weiterreiß- festigkeit TD N/mm² Tensile Strength |  | 24  1 |  |  |  |
| ## Kugelfallwert (60 cm Standard) Folie gr. Falte gr. Dart Drop |  | 850  100 700  100 |  |  |  |
| ## Brandverhalten nach ## DIN 4102-1 |  | B 3 leicht entflammbar |  |  |  |

| Stärkentoleranz /Durchschnitt Average thickness | +/- 5 % |
| --- | --- |
| Stärkentoleranz/Punktmessung Point thickness | +/- 15 % |
| Breitentoleranz Tolerance width | + 2 % - 0 % |
| Temperaturbeständig Kurzzeitig | - 25 ° bis + 80 ° C ca. 90 – 95 ° C |